25款防水涂料比较试验结果评星一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称  类型 | 序号 | 标称品牌 | 标称名称 | 型号规格 | 购买价格  （元/千克） | 购买场所 | 功能性指标 | | | | | 环保安全指标 | | |
| 不透水性 | 耐水性  （不透水性） | 拉伸强度  （MPa） | 断裂  伸长率（%） | 粘接强度  （MPa） | 挥发性有机化合物  （VOC）(g/L） | | 甲苯+乙苯+二甲苯  （g/kg） |
| 聚氨  酯防  水涂  料 | 1 | 蜀羊 | SY-920单组分聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 PU防水涂料 SINB 25kg/桶 | 12.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | | ★★★★★ |
| 2 | 东方雨虹 | SPU-301单组分聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 SINB 25kg/桶 | 11.20 | 马家岩建材市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★☆ | | ★★★★★ |
| 3 | 厦日牌 | 聚氨酯防水涂料911 | A组份Ⅰ型 7.5kg/桶 B组份Ⅰ型 22.5kg/桶 | 11.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★★ | | ★★★★★ |
| 4 | 百安密防水 | 聚氨酯防水涂料（国标） | MⅠ型 A组份 20kg/桶 B组份 10kg/桶 | 11.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | | ★★★★★ |
| 5 | 彤拓 | SPU单组份水性聚氨酯防水涂料 | 国标 20kg/桶 | 10.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆ | / | ★☆ | / | | ★★★★★ |
| 6 | 水立降 | 水性聚氨酯防水涂料 | 20kg/桶 | 8.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | / | ★☆ | / | | ★★★★★ |
| 7 | 斯格尔 | 聚氨酯防水涂料 | 18kg/桶 | 7.22 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | / | / | ★★ | / | | ★★★★★ |
| 8 | 金汇 | 911聚氨酯防水涂料 | Ⅰ类 20kg/桶 | 4.50 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | / | / | ★☆ | / | | ★★★★★ |
| 9 | 桂强 | 911单组份聚氨脂防水涂料 | Ⅰ型B类N 18kg/桶 | 7.22 | 联芳防水材料市场 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★☆ | ★ | | ★★★★★ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 标称  类型 | 序号 | 标称品牌 | 标称名称 | 型号规格 | 购买价格  （元/千克） | 购买场所 | 功能性指标 | | | | | | 环保安全指标 | | |
| 不透水性 | 耐水性  （不透水性） | 拉伸强度  (无处理)（MPa） | 断裂伸长率  (无处理)（%） | 粘接强度  (无处理)（MPa） | | 挥发性有机化合  物（VOC）（g/L） | 苯、甲苯、乙苯和二  甲苯总和（mg/kg） | |
| 聚合  物水  泥防  水涂  料 | 1 | 贝易诺 | K11柔韧型防水浆料（国标Ⅱ型） | JSⅡ型 18kg/桶 | 8.89 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 2 | 劳亚尔 | K11防水浆料 | LKR（Ⅲ）-17 17kg/桶 | 8.82 | 龙溪建材城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 3 | 科顺 | KS-988A JS高聚物水泥弹性防水涂料（厚涂型） | Ⅱ 18kg/桶 | 10.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 4 | 三和 | JS超柔型聚合物防水涂料 | FL18（Ⅲ型） 18kg/桶 | 8.89 | 奔力建筑材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 5 | 袖风 | JS水泥基复合防水涂料 | Ⅱ型 3.3kg/桶 | 12.12 | 西部建材城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 6 | 凯伦 | 凯伦JS220多彩聚合物水泥防水涂料（龙湖专用） | Ⅱ型 20kg/桶 | 9.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 7 | 桂湖防水 | JS聚合物水泥防水涂料（非外露） | JS防水涂料Ⅱ（20kg/桶） | 9.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆ | | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| 8 | 西卡 | 西卡三组份亮彩抗裂防水涂料 | Ⅲ型 18.8kg/桶 | 19.57 | 马家岩临江装饰城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 9 | 爱康 | 朴乐防水 | Ⅲ型 精典200 18kg/桶 | 11.00 | 大川国际建材城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 10 | 德高 | 德高净彩柔性K11防水浆料 | Ⅲ型 18kg/桶 | 17.78 | 龙溪建材城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 11 | 德卡森 | JS聚合物水泥基 | Ⅱ型 20kg/桶 | 9.00 | 西部建材城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 12 | 飞翎防水 | 聚合物水泥防水涂料（JS） | Ⅱ型 20kg/桶 | 12.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 13 | 劳德斯 | JS-991聚合物水泥基防水浆料 | Ⅱ型 18kg/桶 | 6.67 | 五金机电市场 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | / | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 14 | 雨果牌 | JSⅡ型聚合物水泥基防水涂料 | Ⅱ型 18kg/桶 | 10.00 | 联芳防水材料市场 | ★★★★★ | / | ★★★★★ | / | ★★★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 15 | 固安特 | JS-991复合水泥基防水涂料 | Ⅲ型 18kg/桶 | 4.44 | 西部建材城 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 16 | 神州黑豹 | JS聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型） | Ⅱ型 20kg/桶 | 7.00 | 联芳防水材料市场 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | | ★★★★★ | ★★★★★ | |

说明：1.各测试项目最高5星，表中“★”“☆”符号越多表示样品该项性能越好。在星星数量相同情况下，★＞☆；

2.比较试验项目不符合标准要求评无星，用“/”表示；

3.由于样品原因无法进行试验用“▲”表示，不参与评星；

4.比较试验结果只对所购买的样品负责，不代表该品牌其他规格、型号、批次的产品质量情况；

5.排序不分先后，任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。