|  |  |
| --- | --- |
| 不粘锅比较试验样品综合评价表 | |
| **序号** | **标称商品名称** | | **标称商标** | **标称型号** | **单价（元）** | **总迁移量** | | **手柄表面温度（塑料）** | **耐磨性** | **耐碱性** | **不粘性** | **总体评价** | |
| **模拟物：95%乙醇（≤10mg/dm2）** | **模拟物：4%乙酸（≤10mg/dm2）** |
| 1 | 那不勒斯系列30厘米炒锅 | | 巴拉利尼BALLARINI 1889 | 75001-537 | 448 | 4.1  ★★★ | 8.2  ★ | 28.3  ★★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 2 | 黑骑士30厘米深型不粘煎炒锅 | | 菲仕乐FISSLER | 45800301000 | 489 | 3.2  ★★★ | 1.2  ★★★★ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ★★★✩ | |
| 3 | 银彩不粘炒锅30cm | | 福禄宝WMF | 589309990 | 312 | 3.5  ★★★ | 1.3  ★★★★ | 31.4  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★✩ | |
| 4 | Zwilling Now 30cm不粘炒锅 | | 双立人ZWILLING | 65531-300-982 | 247.4 | 4.1  ★★★ | 9.3  ★ | 32.8  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★★★ | ★★★ | |
| 5 | 木石系列八角炒锅（玻璃盖） | | 卡特马克Cate Maker | GYL-BJ30BLG | 249 | 5.5  ★★ | 4.0  ★★★ | 30.6  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 6 | 不粘铝合金锅具 | | 荣事达Royalstar | / | 209 | 8.2  ★ | 3.4  ★★★ | 29.1  ★★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 7 | LOCK&LOCK Baum 单柄炒锅有盖 | | 乐扣乐扣LOCK&LOCK | LBU1305 | 199 | 5.3  ★★ | 4.1  ★★★ | 29.6  ★★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★★★ | ★★★✩ | |
| 8 | 酷系列超轻锅30cm | | 炊大皇 | CG30K | 109.9 | 1.3  ★★★★ | 5.7  ★★ | 32.0  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 9 | 青绿系列不粘炒锅 | | 张小泉 | C30850200 | 131 | 3.9  ★★★ | 0.9  ★★★★ | 32.5  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★★★ | ★★★✩ | |
| 10 | 美厨八角系列精铁不粘涂层炒锅30cm（绿色） | | 美厨MAXCOOK | MCC2633 | 78 | 3.6  ★★★ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ★★✩ | |
| 11 | 新不粘炒锅 | | 爱仕达ASD | NWG8330E | 71.25 | 4.5  ★★★ | 4.2  ★★★ | 39.5  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 12 | 九阳云漫系列炒锅 | | 九阳Joyoung | CF30-C503(LB) | 115 | 4.9  ★★★ | 2.5  ★★★★ | 37.8  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★✩ | |
| 13 | 易洁健康不粘炒锅 | | 苏泊尔SUPOR | EC30SP01 30cm | 99 | 4.4  ★★★ | 2.1  ★★★★ | 37.3  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★✩ | |
| 14 | 不沾涂层铝合金锅 | | 卡罗特CAROTE | C02159 | 175 | 4.8  ★★★ | 6.5  ★★ | 41.9  ★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★✩ | |
| 15 | 凯瑞煎炒锅（白） | | 德萨克TAKSAT | 2021420429 | 149 | 4.9  ★★★ | 5.4  ★★ | 30.3  ★★★★ | I级 | 符合要求 | I级  ★★★ | ★★★ | |
| 注： | | 1.比较试验结果仅对样品负责，不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况； | | | | | | | | | | |
|  | | 2.★越多，表示该项表现越好，最多五颗； | | | | | | | | | | |
|  | | 3.评价规则：★表示 1 颗星，对应分数为 2分，✩表示半颗星，对应分数为1分。产品最高得分为 10分,对应的星级为最高 5 星★★★★★。产品得分为9分，对应的星级为 4 星半★★★★✩。以此逐渐往下类推综合评星为各分项指标星级之和的平均数，若单项指标存3 星半或以下星级的情况，综合评星将下调半星； | | | | | | | | | | |
|  | | 4.总迁移（95%乙醇、4%乙酸）评分规则：结果≤0.5mg/dm2为五颗星；0.5＜结果≤2.5mg/dm2为四颗星；2.5＜结果≤5mg/dm2为三颗星；5＜结果≤7.5mg/dm2为二颗星；7.5＜结果≤10mg/dm2为一颗星；结果＞10mg/dm无星; | | | | | | | | | | |
|  | | 5.手柄表面温度评分规则：20-30℃为五颗星；30-40℃为四颗星；40-50℃为三颗星；50-60℃为二颗星；60-70℃为一颗星； | | | | | | | | | | |
|  | | 6.不粘性评分规则：倾斜不粘锅，食材能自由滑落为五颗星；微微抖动不粘锅可使食材无损伤取出并不留残渣为四颗星；用塑料铲可使食材无损伤取出并不留残渣为三颗星；用塑料铲不能使食材无损伤取出，但用湿海绵或抹布轻拭即可去除残渣为二颗星；用湿海绵或抹布轻拭不能去除残渣为一颗星； | | | | | | | | | | |